ACURE 107 脂肪族水性哑光聚氨酯分散体
简介 

ACURE 107是一种无溶剂阴离子脂肪族改性水性聚氨酯，不含哑光剂，无光泽，手感光滑柔软，具有很好的抗刮伤性能。
性能指标 

分散体性能

外观 








乳白色白色液体
固体含量 ，% 






32-34 

pH ，(25°C) 






8-9 

粘度 Brookfield Viscosity mPa， 20 rpm - 25°C 

<2000 

漆膜特性 

硬度








90 Shore A
 

拉伸强度， mPa ASTM D882 



18 

断裂伸长率， % ASTM D882 



400 

应用
ACURE 107主要用于纺织、皮革、纸张、塑料和金属哑光涂料，提供软触感。添加5-10的水性异氰酸酯固化剂可提供良好的耐水性和耐化学性，添加1-2%的交联剂可提供对底材良好的附着力。
贮存 
该产品因不含防冻剂，应避免冰冻，须在 5°C -40°C条件下存放，贮存期为半年。 






