ACURE 209 脂肪族水性聚氨酯分散体
简介 

ACURE 209是一种水性脂肪族聚氨酯分散体，可形成透明涂膜，具有离型特性。该产品与橡胶基、丙烯酸乳液和热熔胶混合使用可用于不干胶。该产品对经过电晕处理的聚酯和聚烯烃表面具有很好的附着力。
性能指标 

外观 








乳白色液体
固体含量 ，% 






25.0±1 

密度，g/ml 






1.030 ± 0.015

pH ，(25°C) 






7.0 – 9.0 

NEP，含量% 






4.5
粘度 Brookfield Viscosity mPa， 50 rpm - 25°C 

<200 

贮存 

该产品须在 5°C -35°C条件下存放，避免冷冻，贮存期6个月以上。 







