
ACURE 878 哑光脂肪族水性聚氨酯分散体
简介 

ACURE 878是一种高性能无溶剂阴离子脂肪族哑光水性聚氨酯，无光泽，软触感，具有优异的耐水解、耐热性和耐弯折性能。

性能指标 

产品性能

外观 








白色液体
固体含量 ，% 






36.0±1 
密度








1.05
pH ，(25°C) 






7.0 – 9.0 

粘度 Brookfield Viscosity mPa， 20 rpm - 25°C 

150 

离子类型







阴离子

漆膜特性 

拉伸强度







>1750
 

断裂伸长率， % ASTM D882 



940
应用

ACURE 878具有优异的柔韧性和附着力，可单独使用或与其他乳液混合使用，改善低温耐弯折性。Acure 878可用于水性哑光面漆、皮革、纺织和纸张光油等。该产品不含哑粉和蜡粉，具有优异的抗划伤、耐水性、耐溶剂性和软触感。添加交联剂或固化剂可提高其物理性能
贮存 
该产品须在 5°C -35°C条件下存放，避免冷冻，贮存期6个月以上。 

