
VISCOLAM 600 
聚丙烯酸增稠剂
性能指标
化学组成               丙烯酸共聚物
外观                   乳白色 乳液
固含量%                30±1

离子类型               阴离子
pH                     3

APEO含量               无
特性及应用
VISCOLAM 600 是一种碱溶胀缔合型增稠剂，用于涂料、乳胶漆、水性腻子和任何pH值在
8-9.5的水性体系。该产品具有优异的增稠效率和抗生物降解性，可单独使用或与纤维素如
CMC, HEC, MC以及其他天然或合成增稠剂混合使用。该产品与绝大多数乳液相容，如乙烯
基乳液、纯丙乳液和苯丙乳液等。
垂直面涂装时，VISCOLAM 600可减少飞溅，减少流挂以及防止涂料在储存过程中分层。VISCOLAM 600可直接添加到体系中，为了避免结块或在局部增稠，应先将VISCOLAM 600与水按1:1至1:3比例稀释后，在搅拌下添加。如果体系中有足够的自由碱去中和VISCOLAM 600，那么增稠效果很快就见效。如果体系中没有自由碱存在，后添加碱也可以使VISCOLAM 600增稠。可用于中和的碱有氨水和AMP 95pH调节剂。氢氧化钠/氢氧化钾水溶液会影响涂料的耐水性。填料中的碱可使涂料在存储过程中pH值稳定。
VISCOLAM 600可在涂料生产的任何阶段添加，但在调漆阶段添加可保持最佳的操作性
能和最终粘度的控制。VISCOLAM 600的增稠能力受乳液的化学结构以及颜填料的用量和
类型的影响。VISCOLAM 600的用量为配方总量的0.4-2%，最佳用量还需通过实验来确定。

储存
该产品在常温下可长期储存，避免受热和受冻，金属盐如铜、铝或铁等会引起VISCOLAM330的混浊和絮凝。







